УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по исследованиям и разработкам

___________ Л.Б. Цымбулов

«  __ » ___________ 2022

Тематическая информация

Синтетический ангидрит. Области применения

| Руководитель работ |  |
| --- | --- |
| Начальник ОИП | Р.А. Кузнецов |

Список исполнителей

Главный специалист 	Евграфова А.К.

Ведущий специалист	Подоханова С.В.

- Оглавление

1 Синтетический ангидрит и области его применения	4

1.1 Примеры составов синтетических ангидритов, применяемых в строительной отрасли	6

1.2 Ангидрит в цементной промышленности	8

1.3 Ангидритовые стяжки. Наливные полы	11

Вместо заключения	14

Список использованных источников	15

Синтетический ангидрит и области его применения

Известны три вида ангидритов:

1. Природный ангидрит;

2. Термический ангидрит - продукт термической обработки двуводного сульфата кальция, получаемого, например, в процессе десульфуризации дымовых газов ТЭС известковым шламом.

3. Синтетический ангидрит - побочный продукт производства плавиковой кислоты, получаемый в результате реакции плавикового шпата с концентрированной горячей серной кислотой. При производстве плавиковой кислоты получаются большие объемы синтетического ангидрита: на каждую тонну плавиковой кислоты приходится около 3,5 т ангидрита.

На протяжении десятилетий синтетический ангидрит, который иногда ещё называют «техногенным ангидритом», считали досадной помехой, устранение (размещение в отвалах) которого требует затрат. Однако в настоящее время за рубежом значительную часть этого «неприятного» продукта используют в качестве сырьевого материала в производстве цемента, штукатурки, напольного покрытия и др.  Также существует ряд исследований, например, работы [1-5] на предмет использования синтетического ангидрита на основе отходов пирометаллургической промышленности в качестве одного из компонентов закладочных смесей для заполнения шахтных выработок. В этой работе мы опустим вопрос использования синтетического ангидрита при получении смесей для закладки выработанного пространства, поскольку фокус при подготовке данного материала стоял на альтернативных областях его применения.

Основные области применения синтетического ангидрита:

- наливные полы (взамен традиционных цементных растворов для стяжки);

- штукатурки для внутренних работ (подходящее связующее для штукатурки, благодаря чрезвычайно низкой усадке и склонности к набуханию (вспучиванию);

- цементная отрасль (ангидрит придает некоторые свойства, например, регулирование времени схватывания, усиление механической прочности и ингибирование усадки);

- производство удобрений (Ca и SO42- - удобрительные элементы, используется как почвоулучшитель или в качестве минерального наполнителя.

Ангидрит используется для нейтрализации загрязненной почвы и иммобилизации некоторых примесей с целью предотвращения распространения загрязнения.

В небольшом количестве гипс и ангидрит используется в качестве облицовочного и поделочного камня, флюса при плавке окисленных никелевых руд, в химической промышленности, сельском хозяйстве и при изготовлении бумаги.

Из отечественных публикаций следует, что ангидритовые вяжущие использовались при строительстве ёмкостей для хранения нефтепродуктов, возведения фундаментов для производственных помещений, строительства зданий по литьевой технологии. Широкое применение они нашли в строительстве малоэтажных (2 - 5 этажей) зданий в таких городах как Уфа, Нижний Новгород, Чусовой.

Производство строительных материалов из ангидритового сырья в России, как следует из публикаций в отечественной печати, пока ещё недостаточно развито, тогда как в зарубежных странах эти материалы пользуются значительным спросом.

По сообщениям НИТУ «МИСиС» известно:

1. В августе 2021 г совместными усилиями ученых НИТУ «МИСиС», Белорусского государственного технологического университета, Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Белоруссии и Лимерикского университета Ирландии был синтезировали синтетический гипс из отходов химических заводов и известняка, по своим характеристикам превосходящий природный аналог. Учёные смешали серную кислоту из отходов производства с водой и известняком, в результате чего были получены образцы синтетического гипса трёх видов: строительный гипс, высокопрочное гипсовое вяжущее и ангидрит.

Авторы исследования утверждают, что преимущество данного способа производства строительных гипсоматериалов из синтетического гипса в том, что он изначально синтезируется в виде порошка. Метод позволяет получать кристаллы необходимой формы и размеров в зависимости от предъявляемых требований. По мнению исследователей, данная разработка может полностью заменить природный гипс в странах, не имеющих достаточных запасов гипсового камня.

2. В декабре 2021 г стало известно, что ученые НИТУ «МИСиС» разработали новую — экологичную и низкозатратную технологию получения сырья для производства стройматериалов.  Базой для выработки ангидрита сульфата кальция служит гипс. Как отмечают эксперты НИТУ «МИСиС», при стоимости тонны гипса около 20 долларов (около 1480 рублей), стоимость тонны ангидрита составляет 300–400 долларов (22200–29600 рублей), преимущественно за счет высокотемпературной обработки при его производстве.

Чтобы понизить стоимость и упростить технологию получения ангидрита сульфата кальция ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Беларуси предложили способ его создания в водной среде в одну стадию синтеза. До настоящего времени его получали из серной кислоты и карбонатного компонента в две основные стадии: получение гипса, а затем выработка из него ангидрита. Исследователи разработали метод синтеза ангидрита из суспензии извести недопала, которая является отходом водоподготовки, и серной кислоты в водной среде. Степень чистоты полученного таким образом продукта составила не менее 99 процентов. Большинство технологий получения ангидрита основываются на высокотемпературном обжиге при 800–1000⁰С во вращающихся печах. Новая технология, предложенная авторами, применяется в реакторе в водной среде при температуре всего 45–55 ⁰С, причем на основе отходов производств, что влечет за собой экономию ресурсов и топлива. Стоимость же ангидрита, полученного новым способом, останется на уровне стоимости сырья — гипса.

В будущем исследователи займутся созданием композиционных материалов на базе синтетического ангидрита, а также сухих строительных смесей на его основе. [6, 7]

Примеры составов синтетических ангидритов, применяемых в строительной отрасли

Синтетический ангидрит компании Fluorsid

Fluorsid охватывает всю производственно-бытовую цепочку фторполимеров, начиная с добычи плавикового шпата и заканчивая получением HF и попутной продукцией. Компания получает гипс и синтетический ангидрит, что позволяет компании Fluorsid работать во многих отраслях промышленности, таких как цементная, и строительство в целом. Gypsos - сертифицированный экологически чистый безводный сульфат кальция (ангидрит), производимый комапнией Fluorsid. Он используется в цементной промышленности в качестве добавки для регулирования времени схватывания. Благодаря высокому содержанию ангидрита и минимальной концентрации примесей количество SO3 на тонну материала является самым высоким по сравнению с другими природными или химическими гипсами. Таким образом, его использование позволяет снизить удельный расход сырья на основе сульфата кальция, используемого при производстве цемента. Также широко используется в строительной промышленности для производства самовыравнивающихся стяжек и является альтернативой цементу в процессе промышленного производства строительных растворов и большинства бетонов не предназначенных для возведения конструкций. Gypsos также используются в качестве связующего вещества для внутренних работ в качестве штукатурок, блоков для противопожарных систем и газобетона. Gypsos, благодаря высокому содержанию SO3, является отличным сырьем для производства удобрений. Удобрения на его основе помогают улучшить структуру почвы. Увеличивая содержание кальция, они также уравновешивают усвоение веществ и минералов.

Gypsos представляет собой ангидрит (CaSO4), полученный в результате реакции высушенного плавикового шпата (CaF2 97%) и серной кислоты (H2SO4) при производстве фтористого водорода (HF): CaF2 (тв) + H2SO4 (ж) → 2HF (г) + CaSO4 (тв) и последующей нейтрализации с известью.

Рисунок 1 – Получение ангидрита Gypsos компании Fluorsid

Ист.: [8]

Таблица 1 – Состав ангидрита Gypsos компании Fluorsid

|  | Гарантированное значение, % |  |  | Типичное значение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max |  |  |
| CaSO4* | 93 |  | 97 |  |
| SO3* | 54 |  | 57 |  |
| CaF2 |  | 3 | 2 |  |
| SiO2 |  | 0,8 | 0,2 |  |
| К2О |  | 0,2 | 0,010 |  |
| MgO |  | 0,5 | 0,10 |  |
| Fe2O3 |  | 0,5 | 0,10 |  |
| Al2O3 |  | 0,5 | 0,15 |  |
| Ca(OH)2 |  | 1 | 0,9 |  |
| Н2О 110°С |  | 2 | 1 |  |
| Н2О 360°С |  | 2 | 1 |  |
| рН | 10 |  | 11 |  |
| *Данные получены на образце, обработанном при температуре 360°C после сушки при температуре 45°C |  |  |  |  |  |  |

Ист.: [8]

Синтетический ангидрит компании SYNTHECO

Компания SYNTHECO предлагает синтетический ангидрит Raddipur (D) и Raddipur (S), которые используется в качестве сырья при производстве строительных материалов.

Raddipur (D) и Raddipur (S) представляют собой синтетический ангидрит сульфата кальция из производства плавиковой кислоты, предназначенный для использования в составах напольных стяжек из сульфата кальция, штукатурок на гипсовой основе или для строительной химии.

Таблица 2 -  Технические данные Raddipur (D)

| Состав | кристаллизационная влага | < 0.8 % |
| --- | --- | --- |
|  | CaSO4 | 91-95% |
|  | Гидроксид кальция | < 4 % |
|  | фторид кальция | < 4 % |
|  | хлорид | < 0.003 % |
| Удельный вес | 2,93 г/см3 |  |
| Плотность | < 1200 г/л |  |
| удельная поверхность по Блейну | > 4000 см2/г |  |
| зернистость | > 1 мм ≤1 % |  |
| рН водн. | щелочной, рН > 11 |  |

Ист.: [9]

Таблица 3 - Технические данные Raddipur (S)

| Состав | кристаллизационная влага | < 0.8 % |
| --- | --- | --- |
|  | CaSO4 | 91-95% |
|  | Гидроксид кальция | < 3 % |
|  | фторид кальция | < 3 % |
| Удельный вес | 2,93 г/см3 |  |
| Плотность | < 1200 г/л |  |
| удельная поверхность по Блейну | ~ 4000 см2/г |  |
| рН водн. | щелочной, рН > 10 |  |

Ист.: [9]

Синтетический ангидрит компании Caltra Nederland B.V.

Caltra – производственная и опытно-конструкторская компания. Anhydrite SUPER® компании Caltra - это стабильный, тонко измельченный синтетический безводный сульфат кальция (CaSO4). Полученный путем переработки побочных продуктов от различных промышленных процессов. Используется в основном в наливных напольных стяжках.

Все большее применение ангидрид находит в качестве восстановителя усадки в продуктах на основе алюмината кальция в производстве самовыравнивающихся поверхностей, клеев для плитки, плиточных затирок, ремонтных растворов и т.п. Уменьшает усадку портландцемента.

Таблица 4 – Состав синтетического ангидрита Anhydrite SUPER компании Caltra

| CaSO4 | > 92% |
| --- | --- |
| SiO2 | < 2% |
| Cl | < 0,01% |
| Свободная известь | < 1% |
| Удельная поверхность по Блейну | > 3000 см2/г |
| Плотность | 2,93 г/см3 |

Ист.: [10]

Ангидрит в цементной промышленности

На цементных заводах для контроля времени схватывания цемента используется природные гипс или ангидрит, но их запасы и качество со временем неизбежно снижаются. Кроме того, в некоторых регионах отсутствуют какие-либо месторождения гипса, а его добыча, переработка и транспортировка на цементные заводы требуют значительных затрат.

Aльтернатива гипсу - ангидритовый цемент, представляющий собой вяжущее, по области применения сходное со строительным гипсом. Ангидритовый цемент представляет собой воздушное вяжущее, состоящее преимущественно из сернокислого кальция (нерастворимого ангидрита), не способного схватываться. Для придания ему вяжущих свойств его измельчают вместе с добавками - катализаторами твердения, количество которых устанавливают предварительными испытаниями. В качестве добавок применяют бисульфат или сульфат натрия в смеси с железным или медным купоросом, известь, обожженный при температуре около 900° С доломит, доменный шлак, золы горючих сланцев и др. Роль добавок-катализаторов заключается в том, что ангидрит способен с минералами (солями), входящими в состав добавки, образовывать неустойчивые сложные соединения, из которых при распаде образуется CaSO4∙2H2О.

Ангидритовые вяжущие находят применение при производстве чистых и смешанных цементов, на их основе готовят кладочные растворы и бетоны различного назначения. Изготовляется широкий спектр теплоизоляционных материалов на минеральных и органических заполнителях. Для создания растворов и бетонов используются смеси на основе обожженного и высокообжигового ангидрита.

Результаты различных исследований [11-13] показывают, что синтетические материалы, которые являются побочными продуктами химической промышленности, могут быть использованы для регулирования процесса схватывания портландцемента. На предприятиях по производству фтористого водорода ежегодно образуются сотни тысяч тонн ангидрита (его также называют фторангидрит, или ФА), загрязняя окружающую среду.

Приведем несколько результатов испытаний синтетического ангидрита, демонстрирующих возможность использования ФА при производстве портландцемента.

В работе [14] были исследованы три образца ФА массой не менее 100 кг каждый. Их химический состав и состав материалов представлены в таблицах 5-6. Образцы ФА № 1 и № 3 состоят из фракции 1-20 мм, а образец № 2 содержит 48% фракции 20-60 мм.

Согласно данным электронной микроскопии, фторангидрит имеет довольно однородную рыхлую зернистую структуру, которая сложена призматическими кристаллами ангидрита размером 1-4 мкм. При смешивании с водой медленно затвердевает на ранних стадиях, к 28 суткам его прочность на сжатие равна 3-5 МПа.

Таблица 5 - Химический состав образцов ФА

| Номер образца | Состав (масс %) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | CaO | Fe2O3 | SO3 | F− |
| 1 | 0,30 | 38,08 | 2,00 | 57,24 | 0,54 |
| 2 | 0,08 | 37,13 | 2,90 | 56,56 | 1,00 |
| 3 | 0,03 | 38,20 | 1,78 | 58,08 | 0,50 |

Ист.: [14]

Таблица 6 - Вещественный состав ФА

| Номер образца | Состав (масс. %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CaSO4 | H2SO4 | CaF2 |
| 1 | 91,14 | 4,46 | 1,22 |
| 2 | 90,00 | 6,08 | 2,30 |
| 3 | 92,54 | 3,83 | 1,18 |

Ист.: [14]

ФА характеризуется относительно постоянным химическим составом; он содержит в основном ангидрит и 3,8–6,0 % серной кислоты. ФА не соответствует требованиям Российского стандарта по критериям содержания CaSO4∙2H2O (не менее 30%), так как содержит более 90% безводного CaSO4 и поэтому не может быть использован в производстве портландцемента. Для кондиционирования ФА (т.е. увеличения количества CaSO4∙2H2O и нейтрализации H2SO4) использовали шлак рафинирования стали с удельной поверхностью 270 м2/кг, содержащий 43,2 % 12СаО·7Al2O3, 31,5 % 2CaO∙SiO2, 5,9 % MgO и 18,0 % стекловидной фазы.

Результаты кондиционирования ФА представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Рассчитанные коэффициенты массообмена и степень нейтрализации серной кислоты в гранулах ФА при обработке шлаком рафинирования стали

| Номер образца | Коэффициент массообмена серной кислоты (м2/с) в гранулах ФА размером (мм) |  |  |  | Степень нейтрализации H2SO4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 5-20 | 20-40 | 40-60 |  |
| 1 | 3,28∙10-4 | 1,31∙10-5 | - | - | 64,3 |
| 2 | 7,81∙10-4 | 3,93∙10-5 | 2,4∙10-9 | 3,2∙10-9 | 51,6 |
| 3 | 3,59∙10-4 | 1,42∙10-5 | - | - | 55,2 |

Ист.: [14]

В гранулах ФА размером от 1 до 20 мм серная кислота активно нейтрализуется в результате взаимодействия с минералами шлака, что снижает ее содержание более чем наполовину. В больших гранулах ФА размером 20-40 и 40-60 мм (второй образец) массообмен кислоты протекает медленно. После выдержки гранул Фа, обработанных шлаком, в воздушно–влажных условиях в течение 12 часов общее содержание кислоты в первом и третьем образцах снизилось с 4,5 до 0,2 % и с 3,83 до 0,5 % соответственно, а во втором образце – с 6,0 до 2,1 %

В то же время общее количество двухводного гипса, механическая прочность и коэффициент размягчения гранул ФА для первого и третьего образцов составили 36,5 и 31,3 %; 77 и 65 Н/гранула; 0,82 и 0,78 соответственно. Что касается второго образца FA, то общее количество двухводного гипса составило 40,6 % (без учета гранул 20-60 мм), прочность гранул (размером 14-15 мм) равна 80 Н/гранула, коэффициент размягчения (softening coefficient) составляет 0,81. Отмечено, что степень нейтрализации и коэффициент массообмена серной кислоты зависят от количества кислоты в гранулах и их открытой пористости, которая варьировалась от 10,8 до 27,8 %.

Таким образом, чем больше концентрация серной кислоты и количество открытых пор в ФА, тем интенсивнее кислота переносится на поверхность гранулы и нейтрализуется шлаком рафинирования стали на ней, обеспечивая увеличение количества двухводного гипса и прочности гранул. При более низкой концентрации кислоты в гранулах ФА и увеличении закрытой пористости коэффициент массообмена уменьшается, замедляется нейтрализация серной кислоты со шлаком и образование двухводного гипса, а прочность гранул не увеличивается. Таким образом, для ускорения нейтрализации серной кислоты критический размер зерна ФА не должен превышать 20 мм. С увеличением размера зерна ФА с 20 до 60 мм увеличивается закрытая пористость и снижается коэффициент массопереноса серной кислоты.

Дробление крупных фракций ФА уменьшает длину пути диффузии кислоты через капилляр, обеспечивая увеличение степени ее нейтрализации и количества двухводного гипса в ФА до 95 и 45% соответственно. Кроме того, было обнаружено, что количество CaF2 в образцах гранулированного ФА в первые 10 мин обработки шлакаом увеличивается с 1,22 до 2,14 %, с 2,3 до 3,1 % и с 1,18 до 1,5 % соответственно, что указывает на наличие следов фтора в исходном ФА и его нейтрализацию кальцийсодержащими минералами шлака.

Проведенные исследования подтвердили гипотезу о том, что взаимодействие шлака с серной кислотой на поверхности ФА улучшает потребительские и технологические свойства ФА. Гранулированный ангидрит из ФА и шлака рафинирования стали относится к I классу по содержанию гипса в соответствии с Российским стандартом и не содержит токсичных примесей, вредных для окружающей среды и производства портландцемента. [14]

Задачей исследования [15] являлось изучение зависимости физико-механических свойств ангидритовой композиции от содержания вспученного перлитового песка, оптимизация состава композиции при использовании трех типов добавок, модифицирующих поверхность перлитового песка: воздухововлекающей добавки, смачивателя и грунтовки с нанодобавкой.

Композиции выполнялись на основе высокопрочного ангидритового вяжущего при добавлении 45, 65 и 85% вспученного перлитового песка по объему сухого вещества в качестве сверхлегкого заполнителя.

Вяжущее изготавливалось из порошкообразного ангидрита – отхода производства плавиковой кислоты. Для активации процессов структурообразования ангидрита использовался 3% водный раствор фосфата натрия Na3PO4.

Химический состав ангидрита представлен в табл. 8.

Таблица 8 - Химический состав ангидрита, % (Компания «ГалоПолимер»)

| СаО | SO3 | CaF2 | SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35–36,5 | Не менее 45 | 2,2–5 | 2,6–3,4 | 0,5–0,7 | 0,2–0,95 |

Ист.: [15]

В качестве сверхлегкого заполнителя использовался вспученный перлитовый песок с насыпной плотностью 98,9 кг/м3. Химический состав вспученного перлитового песка приведен в табл. 9.

Таблица 9 - Химический состав вспученного перлитового песка, %

| SiO2 | Al2O3 | K2O | TiO2 | CaO + Mg2O + Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 15 | 4,7 | 5 | 2,3 |

Ист.: [15]

Условия и ход испытания подробно описаны в работе [15].

В результате исследований был сделан вывод, что разработанная ангидритовая композиция с легким заполнителем на основе вспученного перлитового песка по физико-механическим показателям может быть использована в качестве эффективного конструкционно-теплоизоляционного материала при производстве пазогребневых плит, блоков для возведения конструкций внутри зданий и сооружений. При этом характеристики композиции можно значительно улучшить использованием модифицирующих поверхностно-активных веществ.

Ангидритовые стяжки. Наливные полы

Ангидритовые вяжущие применяются при производстве ангидритовых бесшовных полов и подготовок под линолеум. Преимущество ангидритовых полов - незначительная деформация объема, что позволяет покрывать без швов поверхности в несколько сотен квадратных метров. Время сушки относительно короткое.

Ангидритовые вяжущие материалы применяют также для устройства подготовительных стяжек под рулонные покрытия полов, для штукатурных растворов. Его можно использовать в виде цементного теста для скрепления в изоляторах металлических частей с фарфоровыми, а также для изготовления искусственного мрамора и других декоративных изделий. Растворные смеси из ангидритового вяжущего употребляют для каменной кладки, штукатурки и производства теплоизоляционных материалов, а бетонные - для производства строительных изделий, используемых в сухой среде.

Основное применение в зарубежной и отечественной практике ангидрит находит при производстве сухих строительных смесей для устройства тёплых монолитных бесшовных полов. Наливные полы – особый вид стяжки, который в отличие от стартового покрытия несет эстетическую функцию. Толщина слоя составляет 2-3 миллиметра. Важной особенностью готовых наливных полов выступает их устойчивость к истиранию и воздействию агрессивных сред. В этом состоит главное отличие от песчано-цементных покрытий.

Необходимо отметить, что в настоящее время выпускаются сухие смеси для устройства стяжки пола и смеси для выравнивания и нивелирования пола под последующее покрытие. Сухие смеси для устройства стяжки представляют собой высокоадгезионный материал на основе портландцемента (или комплексного вяжущего), песка различной крупности и химических добавок, что позволяет значительно увеличить пластичность раствора при одновременном снижении содержания воды. Саморастекающиеся и быстротвердеющие сухие смеси для выравнивания и нивелирования поверхности пола могут быть изготовлены как на основе цементного, так и ангидритового вяжущих. Они представляют собой составы для подготовки гладких горизонтальных оснований под последующее покрытие типа линолеума, керамической или пластиковой плитки (листов), а также паркета.

Для самонивелирующихся полов в составах сухих смесей используют в качестве химических добавок совместно эфиры целлюлозы и редиспергируемые полимерные порошки.

Ангидритовая стяжка представляет собой разновидность стяжки и состоит из ангидритового связующего, заполнителя (до размера зерна 8 мм) и воды, также для улучшения процесса могут быть включены соответствующие добавки. По ангидритовой стяжке можно ходить примерно через два дня после ее установки и только слегка нагружать не ранее чем через пять дней. Она не должна подвергаться постоянному воздействию влаги, поэтому эта стяжка особенно подходит для сухих помещений. По сравнению с цементной стяжкой ангидритовая стяжка обладает меньшей прочностью и поэтому должна подвергаться меньшим нагрузкам.

Основным компонентом является связующее. Обычно это природный ангидрит, альфа-полугидрат, термический ангидрит, ангидрит от производства плавиковой кислоты. Как правило, используется синтетический ангидрит (чаще техногенный, гипс FGD, полученный при очистке дымовых газов на электростанциях). В качестве заполнителей можно использовать известняковую крошку, частицы заполнителя (в т.ч. натуральный ангидрит) и песок, а в качестве добавки - цемент. Для изготовления смесей могут быть использованы различные производственные процессы. Например, несколько упрощенных схем:

Рисунок 2 – Схема приготовления стяжки из термического ангидрита

Ист.: [19]

Рисунок 3 – Схема приготовления стяжки из синтетического ангидрита

Примечание: HF ангидрит (побочный продукт производства плавиковой кислоты)

Ист.: [19]

Самовыравнивающаяся ангидритовая стяжка либо доставляется на строительную площадку сухой (в упаковках или без упаковки в бункере/контейнере), либо в обычной штукатурной машине, или в автобетономешалке.

Наливная ангидритовая стяжка может быть установлена как так композитная стяжка и стяжка на дополнительном изолирующем слое (также известная как плавающая стяжка), в качестве промышленных и шальш- полов, а также в качестве нагревательной стяжки для систем подогрева полов. Обычная для цементной стяжки деформация (приподнятые края, вызванные неравномерной усадкой) не наблюдается при использовании текучей ангидритной стяжки.

- Вместо заключения

Одним из методов повышения эффективности производства и улучшения экологии окружающей среды является использование различных промышленных, покупных или собственных отходов предприятий в дальнейшем производстве материалов строительной индустрии. Мировой опыт показывает, что основной отраслью для использования многотоннажных отходов и побочных продуктов химического производства, производства минеральных удобрений, металлургической промышленности является строительство. Данные отходы часто по химическим и техническим свойствам близки к своим природным аналогам, что позволяет использовать их вместо них.

Такими «полезными» отходами являются термический ангидрит - продукт термической обработки двуводного сульфата кальция, получаемого, например, в процессе десульфуризации дымовых газов ТЭС известковым шламом; и синтетический ангидрит - побочный продукт производства плавиковой кислоты, получаемый в результате реакции плавикового шпата с концентрированной горячей серной кислотой.

В настоящее время за рубежом значительную часть синтетического ангидрита используют в качестве сырьевого материала в производстве цемента, штукатурки, напольного покрытия и др. Также существует ряд исследований на предмет использования синтетического ангидрита на основе отходов пирометаллургической промышленности в качестве одного из компонентов закладочных смесей для заполнения шахтных выработок.

Основные области применения синтетического ангидрита:

- наливные полы;

- штукатурки для внутренних;

- цементная отрасль;

- производство удобрений.

На фоне исчерпания запасов природного гипса и ангидрита, а в некоторых регионах отсутствия каких-либо месторождений гипса, а также накопления отходов химических и металлургических производств, получение и использование синтетического ангидрита видится актуальным направлением.

- Список использованных источников

- Бурьянов А.Ф., Гальцева Н.А., Грунина И.А. Использование отходов пирометаллургической промышленности в производстве материалов для закладки горных выработок // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова 2019, №2,

- Федорчук Ю.М., Похолков Ю.П., Цыганкова Т.С., Михеев В.Н. Способ утилизации и применения техногенного ангидрита, полученного из отходящих серосодержащих газов. Экология и промышленность России, июль 2012,

- Бурьянов А.Ф., Гриневич А.В., Киселев А.А., Кузнецов Е.М. Получение синтетического ангидрита сульфата кальция из концентрированной серной кислоты и молотого известняка. Научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы», ноябрь 2013

- Соловьев В.Г., Гальцева Н.А., Бурьянов А.Ф., Булдыжова Е.Н. Использование синтетического ангидрита сульфата кальция для приготовления закладочных смелей. Научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы», июнь 2015

- Гальцева Н.А., Бурьянов А.Ф., Соловьев В.Г., Ткаченко Д.И. Модифицированное вяжущее на основе синтетического ангидрита для закладочных смесей. Научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы», август 20

- Maksim Kamarou, Natalia Korob, Witold Kwapinski, Valentin Romanovski. High-quality gypsum binders based on synthetic calcium sulfate dihydrate produced from industrial waste. Journal of Industrial and Engineering Chemistry Volume 100, 25 August 2021, Pages 324-332

- V.Romanovski, A.Klyndyuk, M.Kamarou. Green approach for low-energy direct synthesis of anhydrite from industrial wastes of lime mud and spent sulfuric acid. Journal of Environmental Chemical Ebgineering, vol 9, # 6, December 2021, 106711

- Product Declaration -  ANHYDRITE (GYPSOSRAW), https://fluorsid.com

- Сайт компании SYNTHECO: https://www.syntheco.de

- Брошюра «Anhydrite SUPER®», https://caltra.com/product/anhydrite-super/

- Chowdhury, F. H. (2017). Effect of Phosphogypsum on the Properties of Portland Cement. Procedia Engineering, vol. 171, pp. 744–751

- Papageorgiou, A. and Tzouvalas G. (2005). Use of Inorganic Setting Retarders in Cement Industry. Cement and Concrete Composites, vol. 27, pp. 183–189

- A.A. Ponomarenko. Technogenic anhydrite binder for high-strength concrete.  Magazine of Civil Engineering. 2021. 107(7). Article No. 10701

- Alexander Ponomarenko. Obtaining of Granulated Gypsum Anhydrite on the Basis of Technogenic Wastes of Chemical and Metallurgical Complex for Use in Portland Cement Production. TECHNOGEN-2019 IV Congress “Fundamental research and applied developing of recycling and utilization processes of technogenic formations” Volume 2020

- Яковлев Г.И., Калабина Д.А., Грахов В.П., Бурьянов А.Ф., Гордина А.Ф., Баженов К.А., Никитина С.В. Фторангидритовые композиции с легким заполнителем на основе вспученного перлитового песка // Строительные материалы. 2019. № 5. С. 57–61

- Grigory Yakovlev, Rostislav Drochytka, Grigory Pervushin, Valery Grahov, Darya Kalabina, Anastasia Gordina, Julia Ginchitskaya. Structural and Thermal Insulation Materials Based on High-Strength Anhydrite Binder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. WMCAUS 2019

- Fliesenlegermeister Hans-Will ibert Ramrath. PAPER ON CALCIUM SULPHATE (CAS04) FLOW SCREED

- Сайт: Qualität in Gips // CASEA (casea-gips.de)

- Environmental Product Declaration Bundesverband der Gipsindustrie / Industriegruppe Estrichstoffe – CALCIUM SULPHATE FLOWING SCREED AND CONVENTIONAL CALCIUM SULPHATE SCREED